产品质量监督抽查实施细则

# 2026年昌吉州混凝土和钢筋混凝土排水管产品质量监督抽查实施细则

2026-01-15发布                                        2026-02-10实施

昌吉州市场监督管理局

2026年昌吉州混凝土和钢筋混凝土排水管产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者或销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一品种、同一规格、同生产批次的产品为一批，抽样基数应不少于抽取样品量。每批次产品抽取样品20根，其中10根作为检验样品，10根作为备用样品。

2 检验依据

检验项目及试验方法见表1.

表1 检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 11836-2023 | GB/T 16752-2017 |
| 2 | 尺寸偏差 |  |  |
| 3 | 保护层厚度 |  |  |
| 4 | 混凝土强度 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 11836-2023混凝土和钢筋混凝土排水管

GB/T 16752-2017混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；外观检验10根受检管子中A类项目必须全部合格；每项B类项目的超差不超过2根，B类项目的超差不超过2项，则判定该批产品的外观质量和尺寸偏差合格。