产品质量监督抽查实施细则

# 2026年昌吉州蒸压加气混凝土板产品质量监督抽查实施细则

2026-01-15发布                                    2026-02-10实施

昌吉州市场监督管理局

2026年昌吉州蒸压加气混凝土板产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一品种、同一型号(货号)或同一生产批次的产品为一批，10000块为一批，不足10000块按一批计，随机抽取样品数10块。

2 检验依据

检验项目及试验方法见表1.

表1 检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T15762-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 2 | 干密度 |  | GB/T 11969-2020 |
| 3 | 抗冻性 |  | GB/T 11969-2020 |
| 4 | 导热系数 |  | GB/T 10294-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15762-2020   蒸压加气混凝土板

GB/T 11969-2020   蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 10294-2008   绝缘材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

若受检的10块板中，尺寸偏差不符合GB/T15762-2020标准中6.1规定的板不超过两块时，判该批板尺寸偏差合格；不符合GB/T15762-2020标准中6.1规定的板超过两块时，判该批板尺寸偏差不合格。

若受检的10块板中，外观质量全部符合GB/T15762-2020标准中6.2规定时，判该批板外观质量合格。若不符合GB/T15762-2020标准中6.2规定的板超过1块时，判该批板外观质量不合格。

基本性能干密度、抗压强度、导热系数、抗冻性的判定，按GB11968-2020的规定执行。