产品质量监督抽查实施细则

# 2026年昌吉州蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查实施细则

2026-01-15发布                                    2026-02-10实施

昌吉州市场监督管理局

2026年昌吉州蒸压加气混凝土砌块产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一规格、同一生产批次的产品为一批，30000块为一批，不足30000块按一批计。随机抽取样品数15块。

2 检验依据

检验项目及试验方法见表1。

表1 检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度和干密度 | GB/T 11968-2020 | GB/T 11969-2020 |
| 2 | 抗冻性 |  | GB/T 11969-2020 |
| 3 | 导热系数 |  | GB/T 10294-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 11968-2020   蒸压加气混凝土砌块

GB/T 11969-2020   蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 10294-2008   绝缘材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

- 以5组抗压强度试件测定结果判定抗压强度级别，以3组干密度试件的测定结果判定干密度级别。抗压强度平均值和最小值、干密度平均值均符合GB/T11968-2020中表4规定，判定该批砌块抗压强度和干密度合格；否则判定该批砌块抗压强度和干密度不合格；

- 抗冻性测定结果，当冻融质量损失和冻后强度损失符合GB/T11968-2020中表5规定时，判定该批砌块抗冻性合格；否则判定不合格；

- 导热系数符合GB/T11968-2020中表5规定，判定该批砌块导热系数合格；否则判定不合格。